### 00.00.00	Volet roulant en chlorure de polyvinyle (PVC)  QF  m²  13-04-07  Deceuninck  STORVINYL

n° d'ordre.  1

##### Description

Storvinyl est la marque déposée des volets roulants Deceuninck. Les profilés extrudés en PVC rigide utilisés comme lames sont articulés les uns aux autres par un système d'accrochage faisant charnière. Tous ces profilés ont été soumis en laboratoire à des essais de flexion, de conductibilité thermique, de dilatation et autres. Les résultats de ces essais, les contraintes de portée et de charge, ainsi que le système de manoeuvre déterminent pour chaque système de volets le type de profilé optimal.

##### Matériau

###### Matière première

Les volets roulants sont constitués de profilés creux, extrudés en PVC non plastifiés très résistant aux chocs. Le compoundage est certifiée ISO 9001.

Caractéristiques du compound de PVC :

Point Vicat			ISO 306		≥ 82 °C *

Module d'élasticité		ISO 178 A	≥ 2600 N/mm² *
(essai de flexion)

Masse volumique			ISO 1183	≥ 1,52 kg/dm³ *

Résistance en traction		ISO 527		45 MPa *

Réaction au feu			NF P 92-501	M2/A2

Particules TiO2					5 pour cent

*  :valeurs nominales

###### Profilés

Le tablier de volet en position fermée ne peut pas avoir des luminosités.
La latte inférieure est un profilé particulier prévu d'un profilé de remplissage en PVC pour une fixation qualitative des arrêts. La latte inférieure comporte une rainure pour le joint de raccord avec le seuil de châssis.

Les lames de volet se rassemblent au moyen de crochets qui ont la fonction de charnière.

Les coulisses sont des profilés en PVC prévu de brosses.

###### Caractéristiques des profilés:

Hauteur +/- 60 mm

Epaisseur +/- 14,5 mm

Résistance en traction 10 kg/m² au minimum

Double paroi avec 3 parois intermédiaires

Dessin courbé

###### Couleurs

Blanc, approchant RAL 9016. Le compound PVC doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.

##### Exécution :

A réaliser suivant les prescriptions de la note d’information technique 143 ‘Volets roulants pour habitations’ du CSTC.

###### Construction:

L'entrepreneur prendra sur place la mesure exacte du volet en fonction de la profondeur des coulisses.

Sur une hauteur de 12 profilés, on pourra doter les lames d'ouvertures ovales destinées à atténuer la lumière du soleil pendant la journée.

Les lames de volet seront éventuellement renforcées par des profilés tubulaires en acier galvanisé, selon les instructions du fournisseur des profilés.

Le jeu latéral des lames dans les coulisses est selon les instructions du fournisseur des profilés de lames.

###### Transport et stockage

Le stockage se fera horizontalement, soutenus à intervalles de 1 m au maximum. Les profilés ne peuvent pas être entreposés à l’extérieur ni à proximité d’une source de chaleur. Le transport se fera horizontalement.

###### Entretien

Laver à l’eau additionnée de détergents courants non abrasifs. Ne pas utiliser de produits chlorés, acétone ou du white spirit. Tous les produits d'entretien à base de Javel doivent être éviter. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre contact avec le fabricant des profilés.

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité fixe (QF)

##### Mesurage :

unité de mesure :	m²

code de mesurage :	surfaces des ouvertures dans le gros oeuvre